附件18

陕西省卫浴家具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

2 检验依据

表1 卫浴家具（GB 24977-2010）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台盆柜台面理化性能 | 耐液性 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.1—2021 |
| 2 |  | 耐湿热 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.2—2020 |
| 3 |  | 耐干热 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.3—2020 |
| 4 |  | 抗冲击强度 | GB 24977—2010 | GB 24977—2010 |
| 5 | 木制部件表面漆膜理化性能 | 耐液性 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.1—2021 |
| 6 |  | 耐湿热 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.2—2020 |
| 7 |  | 耐干热 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.3—2020 |
| 8 |  | 附着力 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.4—2023 |
| 9 |  | 耐冷热温差 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.7—2013 |
| 10 |  | 耐磨性 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.8—2023 |
| 11 |  | 抗冲击 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.9—2013 |
| 12 | 软硬质覆面理化性能 | 耐液性 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.1—2021 |
| 13 |  | 耐湿热 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.2—2020 |
| 14 |  | 耐干热 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.3—2020 |
| 15 |  | 耐冷热温差 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.7—2013 |
| 16 |  | 表面耐磨性 | GB 24977—2010 | GB/T 17657-1999 |
| 17 | 金属表面涂层理化性能 | 硬度 | GB 24977—2010 | GB/T 6739—2006 |
| 18 |  | 冲击强度 | GB 24977—2010 | GB/T 1732—2020 |
| 19 |  | 附着力 | GB 24977—2010 | GB/T 4893.4—2023 |
| 20 | 金属电镀层抗盐雾 |  | GB 24977—2010 | QB/T 3826—1999 |
| 21 | 落地式柜台面垂直冲击 |  | GB 24977—2010 | GB/T 10357.1—2013 |
| 22 | 悬挂式柜（架）极限强度 |  | GB 24977—2010 | GB 24977—2010 |
| 23 | 木质产品有害物质限量 |  | GB 24977—2010 | GB 18584—2024 |
| 24 | 产品放射性 |  | GB 24977—2010 | GB 6566—2010 |

表2 卫浴家具（GB/T 24977-2024）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台盆柜台面理化性能 | 耐液性 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.1—2021 |
| 2 |  | 耐湿热 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.2—2020 |
| 3 |  | 耐冷热稳定性 | GB/T 24977—2024 | QB/T 2658—2017 |
| 4 |  | 抗冲击强度 | GB/T 24977—2024 | GB/T 24977—2024 |
| 5 | 木制部件漆膜理化性能 | 耐液性 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.1—2021 |
| 6 |  | 耐湿热 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.2—2020 |
| 7 |  | 耐干热 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.3—2020 |
| 8 |  | 附着力 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.4—2023 |
| 9 |  | 耐冷热温差 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.7—2013 |
| 10 |  | 耐磨性 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.8—2023 |
| 11 |  | 抗冲击 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.9—2013 |
| 12 | 软硬质覆面理化性能 | 耐液性 | GB/T 24977—2024 | GB/T 4893.1—2021 |
| 13 |  | 耐湿热 | GB/T 24977—2024 | GB/T 17657-2022 |
| 14 |  | 耐干热 | GB/T 24977—2024 | GB/T 17657-2022 |
| 15 |  | 耐冷热温差 | GB/T 24977—2024 | GB/T 17657-2022 |
| 16 |  | 耐磨性 | GB/T 24977—2024 | GB/T 17657-2022 |
| 17 | 产品金属件表面喷漆（塑）涂层理化性能 | 铅笔硬度 | GB/T 24977—2024 | GB/T 6739—2022 |
| 18 |  | 冲击强度 | GB/T 24977—2024 | GB/T 1732—2020 |
| 19 |  | 附着力 | GB/T 24977—2024 | GB/T 9286—2021 |
| 20 | 产品金属件电镀层抗盐雾 |  | GB/T 24977—2024 | QB/T 3826—1999 |
| 21 | 金属转印薄膜层 | 抗盐雾 | GB/T 24977—2024 | QB/T 3826—1999 |
| 22 |  | 附着力 | GB/T 24977—2024 | GB/T 9286—2021 |
| 23 | 落地式柜台面垂直冲击 |  | GB/T 24977—2024 | GB/T 10357.1—2013 |
| 24 | 悬挂式柜（架）极限强度 |  | GB/T 24977—2024 | GB/T 24977—2024 |
| 25 | 产品中有害物质限量 |  | GB/T 24977—2024 | GB 18584—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 24977—2010卫浴家具

GB/T 24977—2024 卫浴家具通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。