
附件2
陕西省非金属密封板（垫）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。
辊压法无石棉纤维垫片材料、抄取法无石棉纤维垫片材料、石棉橡胶板、耐油石棉橡胶板、石棉胶乳抄取板每批次产品抽取样品6整张（成张宽度应不小于1m），其中3张作为检验样品，3张作为备用样品。

柔性石墨板每批次产品抽取样品6整张（成张宽度应不小于0.3m），其中3张作为检验样品，3张作为备用样品。

缠绕式垫片每批次产品抽取DN80（厚4.5mm），PN不大于50带内环和定位环的样品18片，12片作为检验样品，6片作为备用样品。

2 检验依据
表1  石棉橡胶板检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	横向拉伸强度
	GB/T 3985-2008
	GB/T 20671.7-2006

	2
	压缩率
	GB/T 3985-2008
	GB/T 20671.2-2006

	3
	回弹率
	GB/T 3985-2008
	GB/T 20671.2-2006

	4
	氮气泄漏率
	GB/T 3985-2008
	GB/T 20671.4-2006


表2  耐油石棉橡胶板检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	横向拉伸强度
	GB/T 539-2008
	GB/T 20671.7-2006

	2
	压缩率
	GB/T 539-2008
	GB/T 20671.2-2006

	3
	回弹率
	GB/T 539-2008
	GB/T 20671.2-2006

	4
	氮气泄漏率
	GB/T 539-2008
	GB/T 20671.4-2006

	5
	浸渍IRM903油后性能
	GB/T 539-2008
	GB/T 20671.3-2020

	6
	浸渍ASTM燃料油B后性能
	GB/T 539-2008
	GB/T 20671.3-2020


表3  辊压法无石棉纤维垫片材料检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	横向拉伸强度
	JC/T 2052-2020
	GB/T 20671.7-2006

	2
	压缩率
	JC/T 2052-2020
	GB/T 20671.2-2006

	3
	回弹率
	JC/T 2052-2020
	GB/T 20671.2-2006

	4
	氮气泄漏率
	JC/T 2052-2020
	GB/T 20671.4-2006

	5
	浸渍IRM903油后性能（耐油板，不做横向拉伸强度变化率）
	JC/T 2052-2020
	GB/T 20671.3-2020

	6
	浸渍ASTM燃料油B后性能（耐油板）
	JC/T 2052-2020
	GB/T 20671.3-2020

	7
	石棉含量
	JC/T 2052-2020
	GB/T 23263-2024


表4  抄取法无石棉纤维垫片材料检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	横向拉伸强度
	GB/T 27793-2024
	GB/T 20671.7-2006

	2
	压缩率
	GB/T 27793-2024
	GB/T 20671.2-2006

	3
	回弹率
	GB/T 27793-2024
	GB/T 20671.2-2006

	4
	氮气泄漏率
	GB/T 27793-2024
	GB/T 20671.4-2006

	5
	浸渍IRM903油或3号油后性能
	GB/T 27793-2024
	GB/T 20671.3-2020

	6
	浸渍ASTM燃料油B后性能
	GB/T 27793-2024
	GB/T 20671.3-2020

	7
	石棉含量
	GB/T 27793-2024
	GB/T 23263-2024


表5  柔性石墨板检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗拉强度
	JB/T 7758.2-2005
	JB/T 9141.2-2013

	2
	压缩率
	JB/T 7758.2-2005
	JB/T 9141.4-2013

	3
	回弹率
	JB/T 7758.2-2005
	JB/T 9141.4-2013


表6  石棉胶乳抄取板检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗拉强度
	JC/T 554-2009
	GB/T 20671.7-2006

	2
	压缩率
	JC/T 554-2009
	GB/T 20671.2-2006

	3
	回弹率
	JC/T 554-2009
	GB/T 20671.2-2006

	4
	耐液性
	JC/T 554-2009
	GB/T 20671.3-2020


表7  缠绕式垫片检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	压缩性能
	GB/T 4622.1-2022

GB/T 4622.2-2022
	GB/T 12622-2008

	2
	密封性能
	GB/T 4622.1-2022

GB/T 4622.2-2022
	GB/T 12385-2008


3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 539-2008《耐油石棉橡胶板》

GB/T 3985-2008《石棉橡胶板》

GB/T 4622.1-2022《管法兰用缠绕式垫片 第 1 部分：PN 系列》

GB/T 4622.2-2022《管法兰用缠绕式垫片 第 2 部分：Class 系列》
GB/T 27793-2024《抄取法无石棉纤维垫片材料》

JB/T 7758.2-2005《柔性石墨板 技术条件》

JC/T 2052-2020《辊压法无石棉纤维垫片材料》

JC/T 554-2009《石棉胶乳抄取板》

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

