
附件6
陕西省不锈钢餐厨具产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

表 1 不锈钢餐厨具产品抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量

	1
	不锈钢餐具
	碗、保温碗、盘、刀、 叉、匙、筷子、其他类
	抽取样品16个，其中12个作为检验样品，4个作为备用样品。

	2
	不锈
钢厨
具

	提锅、盒类
	抽取样品6个，其中4个作为检验样品，2个作为备用样品。

	3
	
	菜刀类
	抽取样品6把，其中4把作为检验样品，2把作为备用样品。

	4
	
	勺、铲、漏勺类
	抽取样品6把，其中4把作为检验样品，2把作为备用样品。

	5
	
	盆、桶类
	抽取样品6个，其中4个作为检验样品，2个作为备用样品。

	6
	
	锅类
	抽取样品4口，其中2口作为检验样品，2口作为备用样品。

	7
	
	其他类
	抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。


2 检验依据
表2 不锈钢餐厨具产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9-2023
	GB 4806.9-2023

	2
	砷
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	3
	镉
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	4
	镍
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	5
	铬
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	6
	铅
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	7
	锑
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	8
	铝
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	9
	钴
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	10
	铜
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	11
	锰
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	12
	钼
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	13
	锡
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	14
	锌
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	15
	耐腐蚀性
	GB/T 15067.2-2016
	GB/T 15067.2-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 15067.2-2016 不锈钢餐具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

