
附件12
陕西省日用陶瓷餐饮具产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销合格产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
每批次产品抽查26只，其中16只作为检验样品。10只作为备用样品。
2 检验依据

表1 日用陶瓷餐饮具
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	铅（Pb）
	GB/T 3532—2022

GB/T 10811—2022

GB/T 10812—2021

GB/T 10813.1—2015

GB/T 10814—2009

GB/T 10815—2023

GB/T 10816—2008

GB/T 13522—2024

GB/T 28114—2011

GB/T 28115—2011

GB/T 29491—2013

GB 4806.4—2016
	GB 31604.34—2016

	2
	镉（Cd）
	
	GB 31604.24—2016

	3
	抗热震性
	
	GB/T 3298—2022

	4
	微波炉适应性
	
	GB/T 27587—2011

	5
	冰箱到微波炉适应性
	
	GB/T 34253—2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3判定规则

3.1依据标准
GB/T 3532—2022    《日用瓷器》
GB/T 10811—2022   《釉下/中彩日用瓷器》
GB/T 10812—2021   《玲珑日用瓷器》
GB/T 10813.1—2015 《青瓷器 第1部分：日用青瓷器》
GB/T 10814—2009   《建白日用细瓷器》
GB/T 10815—2023   《日用精陶器》
GB/T 10816—2008   《紫砂陶器》
GB/T 13522—2024   《骨质瓷器》
GB/T 28114—2011  《镁质强化瓷器》
GB/T 28115—2011   《高石英瓷器》
GB/T 29491—2013   《日用白云陶器》
GB 4806.4—2016    《食品安全国家标准  陶瓷制品》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明
2
2

