
附件20
陕西省功能性服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。
每一抽检批次产品抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量

（件/条/套）
	检验样品数量

（件/条/套）
	备用样品数量

（件/条/套）

	1
	皮肤衣
	3
	2
	1

	2
	防晒服
	3
	2
	1

	3
	冲锋衣
	3
	2
	1

	4
	泳衣
	连体、分体泳衣
	2
	1
	1

	
	
	泳裤
	6
	4
	2

	5
	运动服
	3
	2
	1

	注：如样品面积过小、样品量不足时，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。


2 检验依据

表2 功能性服装

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB 18401—2010

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 2912.1—2009

	2
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401—2010

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 17592—2024

GB/T 23344—2009

	3
	pH值
	GB 18401—2010

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 7573—2009


	4
	纤维含量
	GB/T 29862—2013

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	FZ/T 01057.1—2007
FZ/T 01057.2—2007
FZ/T 01057.3—2007
FZ/T 01057.4—2007
GB/T 2910.1—2009
GB/T 2910.2—2009
GB/T 2910.3—2009
GB/T 2910.4—2022
GB/T 2910.5—2009
GB/T 2910.6—2009
GB/T 2910.7—2009
GB/T 2910.8—2009
GB/T 2910.9—2009
GB/T 2910.10—2009
GB/T2910.11—2009
GB/T2910.12—2023
GB/T 2910.13—2009
GB/T 2910.14—2009
GB/T 2910.15—2009
GB/T 2910.16—2009
GB/T 2910.17—2009
GB/T2910.18—2009
GB/T 2910.19—2009
GB/T2910.20—2009
GB/T 2910.21—2009
GB/T2910.22—2009
GB/T 2910.23—2009
GB/T 2910.24—2009
GB/T 2910.101—2009
FZ/T 01101—2008
FZ/T 01112—2012
FZ/T 01026—2017
GB/T 38015—2019
FZ/T 30003—2009
GB/T 16988—2013

	5
	耐水色牢度
	GB 18401—2010

相应产品标准
	GB/T 5713—2013

	6
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401—2010

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 3922—2013


	7
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401—2010

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 3922—2013

	8
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401—2010

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 3920—2008

	9
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 3920—2008

	10
	耐光色牢度
	GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 8427—2008
GB/T 8427—2019

	11
	耐氯化水（游泳池水）色牢度
	相应产品标准
	GB/T 8433—2013

	12
	表面抗湿性（沾水等级）
	GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 4745—2012 
GB/T 8629—2017

	13
	静水压
	GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 4744—2013
GB/T 8629—2017

	14
	透湿率
	GB/T 21655.1—2023

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 12704.1—2009
GB/T 12704.2—2009
GB/T 8629—2017

	15
	滴水扩散时间
	GB/T 21655.1-2023

相应产品标准
	GB/T 21655.1—2023
GB/T 8629—2017

	16
	蒸发速率
	GB/T 21655.1-2023

相应产品标准
	GB/T 21655.1—2023 
GB/T 8629—2017

	17
	防紫外线性能
	GB/T 18830—2009

GB/T 21980—2017

相应产品标准
	GB/T 18830—2009 
GB/T 8629—2017

	注：序号12-序号17，如果明示标准同时有水洗前和洗后的性能指标，则只考核水洗后的性能。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010   国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18830—2009 纺织品防紫外线性能的评定

GB/T 21655.1—2023纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法
GB/T 22853—2019 针织运动服

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 32614—2023 户外运动服装 冲锋衣

GB/T 21980—2017 专业运动服装和防护用品通技术规范

FZ/T 73013—2017 针织泳装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81021—2014 机织泳装

FZ/T 74005—2016 针织瑜伽服

FZ/T 74007—2019 户外防晒皮肤衣

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
4

