
附件12
陕西省橡胶密封制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

	序号
	产品种类
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	O形橡胶密封圈

（普通液压系统用O形橡胶密封圈、采煤综合机械化设备橡胶密封件）
	成品
	1个
	1个

	
	
	胶片
	8片
	8片

	
	
	圆柱体
	9个
	9个

	2
	旋转轴唇形密封圈
	成品
	1个
	1个

	
	
	胶片
	8片
	8片

	
	
	圆柱体
	9个
	9个

	3
	止水带
	成品
	1米
	1米


2 检验依据
表2 止水带检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硬度
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 531.1—2008

	2
	拉伸强度
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 528—2009

	3
	拉断伸长率
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 528—2009

	4
	压缩永久变形
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 7759.1—2015

	5
	撕裂强度
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 529—2008

	6
	脆性温度
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 15256—2014

	7
	热空气老化
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 3512—2014

	8
	臭氧老化
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 7762—2014

	9
	橡胶与金属粘合a
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 18173.2—2014

	10
	橡胶与帘布粘合强度b
	GB/T 18173.2—2014
	GB/T 532—2008

	注：a橡胶与金属粘合项目仅适用于与钢边复合的止水带。

b橡胶与帘布粘合强度项目仅适用于与帘布复合的 JX类止水带。


表3 普通液压系统用O形橡胶密封圈检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硬度
	HG/T 2579—2008
	GB/T 531.1—2008

	2
	拉伸强度
	HG/T 2579—2008
	GB/T 528—2009

	3
	拉断伸长率
	HG/T 2579—2008
	GB/T 528—2009

	4
	压缩永久变形
	HG/T 2579—2008
	GB/T 7759.1—2015

	5
	热空气老化
	HG/T 2579—2008
	GB/T 3512—2014

	6
	耐液体
	HG/T 2579—2008
	GB/T 1690—2010

	7
	脆性温度
	HG/T 2579—2008
	GB/T 1682—2014


表4 旋转轴唇形密封圈检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硬度
	HG/T 2811—1996
	GB/T 531.1—2008

或GB/T 6031—2017

	2
	拉伸强度
	HG/T 2811—1996
	GB/T 528—2009

	3
	扯断伸长率
	HG/T 2811—1996
	GB/T 528—2009

	4
	压缩永久变形
	HG/T 2811—1996
	GB/T 7759.1—2015

	5
	热空气老化
	HG/T 2811—1996
	GB/T 3512—2014

	6
	耐液体
	HG/T 2811—1996
	GB/T 1690—2010

	7
	脆性温度
	HG/T 2811—1996
	GB/T 1682—2014


表5 采煤综合机械化设备橡胶密封件检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硬度
	HG/T 3326—2007
	GB/T 531.1—2008

	2
	拉伸强度
	HG/T 3326—2007
	GB/T 528—2009

	3
	扯断伸长率
	HG/T 3326—2007
	GB/T 528—2009

	4
	撕裂强度
	HG/T 3326—2007
	GB/T 529—2008

	5
	压缩永久变形
	HG/T 3326—2007
	GB/T 7759.1—2015

	6
	热空气老化
	HG/T 3326—2007
	GB/T 3512—2014

	7
	耐32#机油
	HG/T 3326—2007
	GB/T 1690—2010

	8
	耐5%M-10乳化液
	HG/T 3326—2007
	GB/T 1690—2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 18173.2—2014  高分子防水材料 第2部分：止水带

HG/T 2579—2008  普通液压系统用O形橡胶密封圈材料

HG/T 2811—1996  旋转轴唇形密封圈橡胶材料

HG/T 3326—2007  采煤综合机械化设备橡胶密封件用胶料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

