
附件16
陕西省非开挖用塑料电缆导管产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数可使用随机数表方法产生。
在同一批次产品中抽取2根，每根截取6段，每段1m，每根中的3段作为检验样品，3段作为备用样品。

2 检验依据

表  检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	压扁试验
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 9647-2015

	2
	环刚度
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 9647-2015

	3
	拉伸强度
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 8804.3-2003

	4
	断裂伸长率
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 8804.3-2003

	5
	维卡软化温度
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 1633-2000

	6
	纵向回缩率
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 6671-2001

	7
	密度
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 1033.1-2008

	8
	落锤冲击
	DL/T 802.7—2023
	DL/T 802.1—2023

GB/T 14152-2001


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
DL/T 802.7—2023 电力电缆导管技术条件 第七部分：非开挖用塑料电缆导
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或

一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



