
附件21
陕西省建筑防水卷材产品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数可使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品品种
	抽样数量（m）
	检验样品数量（m）
	备用样品数量（m）

	1
	预铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0

	2
	湿铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0

	3
	弹性体改性沥青防水卷材
	5.0
	2.5
	2.5

	4
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0

	5
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 
	4.0
	2.0
	2.0

	6
	高分子防水材料—片材 
	6.0
	3.0
	3.0

	7
	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材
	4.0
	2.0
	2.0

	8
	种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	同主体材料，详见表1序号3~7
	同主体材料，详见表1序号3~7
	同主体材料，详见表1序号3~7


2 检验依据
表2 预铺防水卷材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 23457—2017
	GB/T 328.26—2007

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸强度
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.9—2007

	
	
	膜断裂伸长率
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.8—2007

	
	
	拉伸时现象
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

	3
	钉杆撕裂强度
	GB/T 23457—2017
	GB/T 328.18—2007

	4
	抗冲击性能
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

	5
	抗静态荷载
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.25—2007

	6
	耐热性
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.11—2007

	7
	低温弯折性
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.15—2007

	8
	低温柔性
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.14—2007

	9
	渗油性
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

	10
	不透水性
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.10—2007

	11
	与后浇混凝土剥离强度
	无处理
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

	
	
	浸水处理
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

	
	
	泥沙污染表面
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

	
	
	热处理
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

	12
	热老化
	拉力保持率
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	伸长率保持率
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	低温弯折性
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.15—2007

	
	
	低温柔性
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017

GB/T 328.14—2007

	13
	尺寸变化率
	GB/T 23457—2017
	GB/T 23457—2017


表3 预铺防水卷材（GB/T 23457—2025）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 23457—2025
	GB/T 328.26—2007

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 528—2009

GB/T 328.8—2007

	
	
	拉伸强度
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 528—2009

GB/T 328.8—2007

	
	
	膜断裂伸长率
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 528—2009

GB/T 328.8—2007

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 528—2009

GB/T 328.8—2007

	
	
	拉伸时现象
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 528—2009

GB/T 328.8—2007

	3
	撕裂强度
	GB/T 23457—2025
	GB/T 529—2008

	4
	撕裂力
	GB/T 23457—2025
	GB/T 35467—2017

	5
	抗静态荷载
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.25—2007

	6
	耐热性
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.11—2007

	7
	低温弯折性
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.15—2007

	8
	低温柔性
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.14—2007

	9
	渗油性
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025

	10
	不透水性
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB/T 328.10—2007

	11
	与后浇混凝土剥离强度
	无处理
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025

	
	
	浸水处理
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025

	
	
	泥沙污染表面
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025

	
	
	热处理
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025

	12
	热空气老化
	拉力保持率
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB 45320—2025

	
	
	伸长率保持率
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB 45320—2025

	
	
	低温弯折性
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB 45320—2025

	
	
	低温柔性
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025
GB 45320—2025

	13
	尺寸变化率
	GB/T 23457—2025
	GB/T 23457—2025


表4 湿铺防水卷材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 35467—2017
	GB/T 328.26—2007

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸时现象
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

	3
	撕裂力
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 529—2008

	4
	耐热性
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.11—2007

	5
	低温柔性
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.14—2007

	6
	不透水性
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.10—2007

	7
	卷材与卷材剥离强度（搭接边）
	无处理
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.20—2007

	
	
	浸水处理
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.20—2007

	
	
	热处理
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.20—2007

	8
	渗油性
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

	9
	持粘性
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

	10
	与水泥砂浆剥离强度
	无处理
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

	
	
	热处理
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

	11
	热老化
	拉力保持率
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	伸长率保持率
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	低温柔性
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

GB/T 328.14—2007

	12
	尺寸变化率
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017

	13
	热稳定性
	GB/T 35467—2017
	GB/T 35467—2017


表5 弹性体改性沥青防水卷材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.26—2007

	2
	耐热性
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.11—2007

	3
	低温柔性
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.14—2007

	4
	不透水性
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.10—2007

	5
	拉力
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.8—2007

	6
	延伸率
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.8—2007

	7
	浸水后质量增加
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

	8
	热老化
	拉力保持率
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.8—2007

	
	
	延伸率保持率
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.8—2007

	
	
	低温柔性
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.14—2007

	
	
	尺寸变化率
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

	
	
	质量损失
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

	9
	渗油性
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

	10
	接缝剥离强度
	GB 18242—2008
	GB 18242—2008

GB/T 328.20—2007


表6 弹性体改性沥青防水卷材（GB/T 18242—2025）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.26—2007

	2
	耐热性
	GB/T 18242—2025
	GB/T 328.11—2007

	3
	低温柔性
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.14—2007

	4
	不透水性
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.10—2007

	5
	最大拉力
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.8—2007

	6
	最大拉力时延伸率
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.8—2007

	7
	吸水率
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025

	8
	热老化
	最大拉力保持率
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025

	
	
	最大拉力时延伸率保持率
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025

	
	
	低温柔性
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025

	
	
	质量损失
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025

	9
	尺寸变化率
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025

	10
	渗油性
	GB/T 18242—2025
	GB /T18242—2025
GB/T 328.11—2007

	11
	接缝剥离强度
	GB/T 18242—2025
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025


表7 自粘聚合物改性沥青防水卷材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸性能
	拉力
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	沥青断裂延伸率
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009 

GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸时现象
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

	2
	钉杆撕裂强度
	GB 23441—2009
	GB/T 328.18—2007

	3
	耐热性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.11—2007

	4
	低温柔性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.14—2007

	5
	不透水性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.10—2007

	6
	剥离强度
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.20—2007

	7
	渗油性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

	8
	持粘性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

	9
	热老化
	拉力保持率
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

GB/T 328.8—2007

GB/T 328.9—2007

	
	
	低温柔性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009
GB/T 328.14—2007

	
	
	剥离强度卷材与铝板
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009
GB/T 328.20—2007

	
	
	尺寸稳定性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

	10
	热稳定性
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009

	11
	可溶物含量
	GB 23441—2009
	GB/T 328.26—2007

	12
	自粘沥青再剥离强度
	GB 23441—2009
	GB 23441—2009


表8 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	中间胎基上面树脂层厚度
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

	2
	拉伸性能
	最大拉力
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸强度
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.9—2007

	
	
	断裂伸长率
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.9—2007

	3
	热处理尺寸变化率
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.13—2007

	4
	低温弯折性
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.15—2007

	5
	不透水性
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.10—2007

	6
	抗冲击性能
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

	7
	抗静态荷载
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.25—2007

	8
	直角撕裂强度
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 529—2008

	9
	梯形撕裂强度
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.19—2007

	10
	吸水率
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

	11
	接缝剥离强度
	GB 12952—2011
	GB 12952—2011

GB/T 328.21—2007


表9 高分子防水材料—片材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

GB/T 528—2009

GB/T 1040.2—2022

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

GB/T 528—2009

GB/T 1040.2—2022

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

GB/T 529—2008

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

	5
	低温弯折
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

	6
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

	7
	热空气老化
	拉伸强度保持率
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

GB/T 3512—2014

GB/T 528—2009

GB/T 1040.2—2022

	
	
	拉断伸长率保持率
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

GB/T 3512—2014

GB/T 528—2009

GB/T 1040.2—2022

	8
	耐碱性
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012

GB/T 1690—2010

	9
	复合强度(FS2型表层与芯层)
	GB/T 18173.1—2012
	GB/T 18173.1—2012


表10 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	中间胎基上面树脂层厚度
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

	2
	拉伸性能
	最大拉力
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸强度
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时伸长率
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.9—2007

	
	
	断裂伸长率
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.9—2007

	3
	热处理尺寸变化率
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.13—2007

	4
	低温弯折性
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.15—2007

	5
	不透水性
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.10—2007

	6
	抗冲击性能
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

	7
	抗静态荷载
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.25—2007

	8
	直角撕裂强度
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 529—2008

	9
	梯形撕裂强度
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.19—2007

	10
	吸水率
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

	11
	接缝剥离强度
	GB 27789—2011
	GB 27789—2011

GB/T 328.21—2007


表11 种植屋面用耐根穿刺防水卷材

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	主体材料为弹性体改性沥青防水卷材 见表5
	GB/T 35468—2017
	见表5

	2
	主体材料为自粘聚合物改性沥青防水卷材，耐热性项目见表7，其余项目见5
	GB/T 35468—2017
	见表5、表7

	3
	主体材料为聚氯乙烯（PVC）防水卷材 见表8
	GB/T 35468—2017
	见表8

	4
	主体材料为高分子防水材料—片材 见表9
	GB/T 35468—2017
	见表9

	5
	主体材料为热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 见表10
	GB/T 35468—2017
	见表10


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 18242—2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材

GB/T 23457—2017 预铺防水卷材

GB/T 23457—2025 预铺防水卷材

GB 12952—2011 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB 27789—2011 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材

GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料  第1部分：片材

GB/T 35468—2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材

    现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
4

