附件26

陕西省涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液外墙涂料：抽取样品2份，每份不少于2kg，1份为检验样品，1份为备份样品；当独立包装产品不大于5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

建筑质感涂料、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料、木器涂料、地坪涂装材料：抽取样品1份，每份不少于1kg，1份为检验样品，1份为备份样品；当独立包装产品不大于2kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。多组分产品按配比抽取配套产品。

2 检验依据

表1 合成树脂乳液内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量* | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2 |
| 2 | 甲醛含量* | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量* | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2 |
| 4 | 总铅含量* | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 5 | 可溶性重金属含量-镉* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 可溶性重金属含量-铬* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 可溶性重金属含量-汞* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 8 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9755-2024 | GB/T 9268-2008 |
| 9 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 10 | 干燥时间（表干） | GB/T 9755-2024 | GB/T 1728-2020 |
| 11 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9755-2024 | GB/T 23981.1-2019 |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9266-2009 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9265-2009 |
| 14 | VOC含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23986.2-2023 |
| 15 | 甲醛含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23993-2009 |
| 16 | 苯系物总和含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 17 | 总铅(Pb)含量(限色漆)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 18 | 总砷(As)含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 19 | 可溶性重金属含量-镉(Cd)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 20 | 可溶性重金属含量-铬(Cr)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 21 | 可溶性重金属含量-汞(Hg)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 注：加*号检验项目为安全项目 |  |  |  |

表2 合成树脂乳液外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量* | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2 |
| 2 | 甲醛含量* | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量* | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2 |
| 4 | 总铅含量* | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 5 | 可溶性重金属含量-镉* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 可溶性重金属含量-铬* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 可溶性重金属含量-汞* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 8 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9755-2024 | GB/T 9268-2008 |
| 9 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 10 | 干燥时间（表干） | GB/T 9755-2024 | GB/T 1728-2020 |
| 11 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9755-2024 | GB/T 23981.1-2019 |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9266-2009 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9265-2009 |
| 14 | 耐水性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 30648.2-2015 |
| 15 | VOC含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23986.2-2023 |
| 16 | 甲醛含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23993-2009 |
| 17 | 苯系物总和含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 18 | 总铅(Pb)含量(限色漆)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 19 | 总砷(As)含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 20 | 可溶性重金属含量-镉(Cd)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 21 | 可溶性重金属含量-铬(Cr)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 22 | 可溶性重金属含量-汞(Hg)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 注：加*号检验项目为安全项目 |  |  |  |

表3 建筑质感涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量* | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2 |
| 2 | 甲醛含量* | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量* | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2 |
| 4 | 总铅含量* | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 5 | 可溶性重金属含量-镉* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 可溶性重金属含量-铬* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 可溶性重金属含量-汞* | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 8 | VOC含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23986.2-2023 |
| 9 | 甲醛含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23993-2009 |
| 10 | 苯系物总和含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 11 | 总铅(Pb)含量(限色漆)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 12 | 总砷(As)含量* | GB 30981.1-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 13 | 可溶性重金属含量-镉(Cd)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 14 | 可溶性重金属含量-铬(Cr)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 15 | 可溶性重金属含量-汞(Hg)* | GB 30981.1-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 注：加*号检验项目为安全项目 |  |  |  |

表4 木器涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量* | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 6.2.1 |
| 2 | 甲醛含量* | GB 18581-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量* | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量-镉* | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 可溶性重金属含量-铬* | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 可溶性重金属含量-汞* | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 苯系物总和含量*（水性） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 6.2.7 |
| 8 | 苯含量*（溶剂型） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 6.2.6 |
| 9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量* （溶剂型） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 6.2.6 |
| 10 | VOC含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23986.2-2023 GB/T 23985-2009 |
| 11 | 苯系物总和含量*（水性） | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 12 | 甲醛含量*（水性） | GB 30981.2-2025 | GB/T 23993-2009 |
| 13 | 苯含量*（溶剂型） | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 14 | 甲苯含量*（溶剂型） | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 15 | 甲苯与二甲苯总和含量*（溶剂型） | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 16 | 总重金属含量-铅(Pb)* | GB 30981.2-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 17 | 可溶性元素-[铬(Cr)]含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 注：加*号检验项目为安全项目 |  |  |  |

表5 工业漆、溶剂型涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量* | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 6.2.1 |
| 2 | 苯含量* | GB 30981-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量* | GB 30981-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 重金属含量-铅(Pb)含量* | GB 30981-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 5 | 重金属含量-镉(Cd))含量* | GB 30981-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 重金属含量-六价铬(Cr6+)含量* | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 6.2.7 |
| 7 | 重金属含量-汞(Hg)含量* | GB 30981-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 8 | VOC含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23985-2009 |
| 9 | 苯含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 10 | 甲苯含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 11 | 甲苯与二甲苯总和含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 12 | 总重金属含量-铅(Pb)* | GB 30981.2-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 13 | 可溶性元素-[铬(Cr)]含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 注：加*号检验项目为安全项目 |  |  |  |

表6 水性工业涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量* | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 6.2.1 |
| 2 | 重金属含量-铅(Pb)含量* | GB 30981-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 3 | 重金属含量-镉(Cd))含量* | GB 30981-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 重金属含量-六价铬(Cr6+)含量* | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 6.2.7 |
| 5 | 重金属含量-汞(Hg)含量* | GB 30981-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 6 | VOC含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23986.2-2023 |
| 7 | 苯系物总和含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23990-2009 |
| 8 | 总重金属含量-铅(Pb)* | GB 30981.2-2025 | GB/T 30647-2014 |
| 9 | 可溶性元素-[铬(Cr)]含量* | GB 30981.2-2025 | GB/T 23991-2009 |
| 注：加*号检验项目为安全项目 |  |  |  |

表7 地坪涂装材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量* | GB 38468-2019 GB/T 22374-2018 | GB 38468-2019 附录A、附录B GB 18582-2008、GB/T 23985-2009 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和*（水性） | GB 38468-2019 GB/T 22374-2018 | GB 38468-2019 附录A GB 18582-2008、GB 18581-2009 |
| 3 | 苯*（溶剂型、无溶剂型） | GB 38468-2019 GB/T 22374-2018 | GB 38468-2019 附录C GB 18581-2009 |
| 4 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和* （溶剂型、无溶剂型） | GB 38468-2019 GB/T 22374-2018 | GB 38468-2019 附录C GB 18581-2009 |
| 5 | 可溶性重金属含量*（铅、镉、铬、汞） | GB 38468-2019 GB/T 22374-2018 | GB/T 23991-2009 GB/T 22374-2018 |
| 7 | 甲醛*（水性）/游离甲醛* | GB 38468-2019 GB/T 22374-2018 | GGB/T 23993-2009 GB 18583-2008 |
| 注：加*号检验项目为安全项目 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581-2020   木器涂料中有害物质限量

GB 18582-2020   建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 30981-2020   工业防护涂料中有害物质限量

GB 38468-2019   室内地坪涂料中有害物质限量

GB/T 22374-2018 地坪涂装材料

GB/T 9755-2024 合成树脂乳液墙面涂料

GB 30981.1-2025 涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料

GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。