附件33

陕西省建筑轻质隔墙条板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1  抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量（块） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验样品 |  | 备用样品 |  | 合计 |
| 建筑轻质隔墙条板 | 7 |  | 7 |  | 14 |
| 建筑隔墙用保温条板 | 7 |  | 7 |  | 14 |
| 蒸压加气混凝土板 | 板材 | 2 | 板材 | 2 | 4 |
|  | 同批板材相同条件下生产的砌块 | 13 | 同批板材相同条件下生产的砌块 | 13 | 26 |

2 检验依据

表2  建筑轻质隔墙条板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面密度 | GB/T 23451-2023 | GB/T 30100-2013 |
| 2 | 抗弯荷载/板自重倍数 | GB/T 23451-2023 | GB/T 23451-2023 |
| 3 | 抗压强度* | GB/T 23451-2023 | GB/T 30100-2013 |
| 4 | 软化系数 | GB/T 23451-2023 | GB/T 30100-2013 |
| 5 | 抗冲击性能 | GB/T 23451-2023 | GB/T 30100-2013 |
| 6 | 干燥收缩值 | GB/T 23451-2023 | GB/T 30100-2013 |
| 7 | 吊挂力 | GB/T 23451-2023 | GB/T 23451-2023 |
| 8 | 放射性核素限量* | GB/T 23451-2023 | GB 6566-2010 |
| 带*号的检验项目为安全项目 |  |  |  |

表3 建筑隔墙用保温条板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面密度 | GB/T 23450-2024 | GB/T 30100-2013 |
| 2 | 抗弯破坏荷载/板自重倍数 | GB/T 23450-2024 | GB/T 23450-2024 |
| 3 | 抗压强度* | GB/T 23450-2024 | GB/T 30100-2013 |
| 4 | 软化系数 | GB/T 23450-2024 | GB/T 30100-2013 |
| 5 | 抗冲击性能 | GB/T 23450-2024 | GB/T 30100-2013 |
| 6 | 干燥收缩值 | GB/T 23450-2024 | GB/T 30100-2013 |
| 7 | 吊挂力 | GB/T 23450-2024 | GB/T 23450-2024 |
| 8 | 抗冻性 | GB/T 23450-2024 | GB/T 30100-2013 |
| 9 | 放射性核素限量* | GB/T 23450-2024 | GB 6566-2010 |
| 带*号的检验项目为安全项目 |  |  |  |

表4 蒸压加气混凝土板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 15762-2020及第1号修改单 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 抗压强度* | GB/T 15762-2020及第1号修改单 | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 15762-2020及第1号修改单 | GB/T 10294-2008 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T 15762-2020及第1号修改单 | GB/T 11969-2020 |
| 5 | 干燥收缩值 | GB/T 15762-2020及第1号修改单 | GB/T 11969-2020 |
| 6 | 纵向钢筋保护层 | GB/T 15762-2020及第1号修改单 | GB/T 15762-2020 |
| 7 | 结构性能 | GB/T 15762-2020及第1号修改单 | GB/T 15762-2020及第1号修改单 |
| 带*号的检验项目为安全项目 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15762-2020 《蒸压加气混凝土板》及第1号修改单

GB/T 23450-2024 《建筑隔墙用保温条板》

GB/T 23451-2023 《建筑用轻质隔墙条板》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。