
附件35

陕西省壁纸（布）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	产品名称
	抽取样品数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	壁纸（墙纸）
	不少于6m2
	不少于3m2
	不少于3m2

	壁布（墙布）
	不少于6m2
	不少于3m2
	不少于3m2


2 检验依据
表2.1  壁纸（墙纸）检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	重金属（或其他）元素含量*
	钡
	GB 18585—2023
	GB 18585—2023

	2
	
	镉
	
	

	3
	
	铬
	
	

	4
	
	铅
	
	

	5
	
	砷
	
	

	6
	
	汞
	
	

	7
	
	硒
	
	

	8
	
	锑
	
	

	9
	氯乙烯单体含量*
	GB 18585—2023
	GB/T 4615—2013

	10
	甲醛释放量*
	GB 18585—2023
	GB 18585—2023

	11
	伸缩性
	纵向
	GB/T 34844—2017
	GB/T 459—2002

	12
	
	横向
	
	

	注：检验项目为安全项目右上角加*号。


表2.2  壁布（墙布）检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	重金属（或其他）元素*
	钡
	JG/T 510—2016
	GB 18585—2023

	2
	
	镉
	
	

	3
	重金属（或其他）*元素
	铬
	JG/T 510—2016
	GB 18585—2023

	4
	
	铅
	
	

	5
	
	砷
	
	

	6
	
	汞
	
	

	7
	
	硒
	
	

	8
	
	锑
	
	

	9
	氯乙烯单体*
	JG/T 510—2016
	GB/T 4615—2013

	10
	甲醛释放量*
	GB 18585—2023
	GB 18585—2023

	11
	耐摩擦色牢度
	干摩擦
	JG/T 510—2016
	GB/T 3920—2008

	12
	
	湿摩擦
	
	

	注：检验项目为安全项目右上角加*号。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 18585—2023 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB/T 34844—2017 壁纸

JG/T 510—2016 纺织面墙纸（布）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

