
附件36
陕西省玻璃家具产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2件（套），其中1件（套）作为检验样品，1件（套）作为备用样品。
2 检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观-玻璃件*
	GB/T 32446—2024
	GB/T 32446—2024

	2
	漆膜
	耐液性
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.1-2021

	3
	
	耐湿热
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.2-2020

	4
	
	耐干热
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.3-2020

	5
	
	附着力
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.4-2023

	6
	
	耐冷热温差
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.7-2013

	7
	
	耐磨性
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.8-2023

	8
	
	抗冲击
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.9-2013

	9
	
	耐黄变
	GB/T 32446—2024
	QB/T 5660-2021

	10
	软、硬质覆面
	耐冷热循环
	GB/T 32446—2024
	GB/T 17657-2022

	11
	
	耐干热
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.3-2020

	12
	
	耐湿热
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.2-2020

	13
	
	耐划痕
	GB/T 32446—2024
	GB/T 17657-2022

	14
	
	耐污染性能
	GB/T 32446—2024
	GB/T 17657-2022

	15
	
	耐磨性
	GB/T 32446—2024
	GB/T 17657-2022

	16
	
	抗冲击
	GB/T 32446—2024
	GB/T 4893.9-2013

	17
	
	耐光色牢度
	GB/T 32446—2024
	GB/T 17657-2022

	18
	金属喷漆（塑）涂层
	硬度
	GB/T 32446—2024
	GB/T 6739-2006

	19
	
	冲击强度
	GB/T 32446—2024
	 GB/T 1732-2020

	20
	
	耐腐蚀
	GB/T 32446—2024
	GB/T 13667.1-2015

	21
	
	附着力
	GB/T 32446—2024
	 GB/T 9286-2021

	22
	玻璃与金属连接盘的胶合强度
	GB/T 32446—2024
	GB/T 32446—2024

	23
	通用结构安全*
	GB 28008-2024
	GB 28008-2024

	24
	性能尺寸安全*
	GB/T 32446—2024
	GB/T 32446—2024

	25
	玻璃部件装配安全*
	GB/T 32446—2024
	GB/T 32446—2024

	26
	结构强度安全-钢化玻璃部件表面应力*
	GB/T 32446—2024
	GB/T 32446—2024

	27
	结构强度安全-半钢化玻璃部件表面应力*
	GB/T 32446—2024
	GB/T 32446—2024

	28
	结构强度安全-钢化玻璃受力面板部件碎片状态*
	GB/T 32446—2024
	GB/T 32446—2024

	注：1.外观检验项目为GB/T 32446—2024标准中表2序号3-14；

2.检验项目为安全项目右上角加*号。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 32446—2024 玻璃家具通用技术条件

GB 28008-2024 家具结构安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

