
附件19
陕西省老人鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。
每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（双）
	检验样品数量（双）
	备用样品数量（双）

	1
	老人鞋
	3
	2
	1

	2
	老人鞋（旅游鞋）
	
	
	

	3
	老人鞋（休闲鞋）
	
	
	

	4
	老人鞋（布鞋）
	
	
	

	5
	老人鞋（老年橡塑鞋）
	4
	2
	2


2 检验依据

表2 老人鞋（GB/T 43587—2023）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	有效跟高
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 43587—2023

	2
	剥离强度
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 3903.3—2011

GB/T 43587—2023

	3
	成鞋耐折性能
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 3903.1—2017

GB/T 43587—2023

	4
	外底耐磨性能
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 3903.2—2017

GB/T 43587—2023

	5
	外底与外中底粘合强度
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 21396—2022

GB/T 43587—2023

	6
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	QB/T 2882—2023方法A

GB/T 43587—2023

	7
	微孔底压缩变形量
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	HG/T 2876—2009

GB/T 43587—2023

	8
	防滑性能*
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 3903.6—2017

GB/T 43587—2023

	9
	外底硬度
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 3903.4—2017

GB/T 43587—2023

	10
	整鞋减震性能
	GB/T 43587—2023

产品明示质量要求
	GB/T 30907—2025方法A

GB/T 43587—2023

	注：带*项目为安全项目。


表3 旅游鞋（GB/T 15107—2013）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度或

底墙与帮面剥离强度
	GB/T 15107—2013
产品明示质量要求
	GB/T 3903.3—2011

GB/T 15107—2013

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 15107—2013
产品明示质量要求
	GB/T 3903.1—2008

GB/T 15107—2013

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 15107—2013
产品明示质量要求
	GB/T 3903.2—2008

GB/T 15107—2013

	4
	外底与外中底粘合强度
	GB/T 15107—2013
产品明示质量要求
	QB/T 2886—2007

	5
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	GB/T 15107—2013
产品明示质量要求
	QB/T 2882—2007方法A

GB/T 15107—2013

	6
	可分解致癌芳香胺染料*
	GB/T 15107—2013
产品明示质量要求
	GB/T 17592—2011

GB/T 19942—2005

GB/T 23344—2009

	7
	游离或可部分水解的甲醛*
	GB/T 15107—2013
产品明示质量要求
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005

	注：带*项目为安全项目。


表4 休闲鞋（QB/T 2955—2017）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	耐折性能
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	GB/T 3903.1—2017

QB/T 2955—2017

	2
	外底耐磨性能
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	GB/T 3903.2—2017

QB/T 2955—2017

	3
	剥离强度
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	GB/T 3903.3—2011

QB/T 2955—2017

	4
	鞋帮拉出强度
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	QB/T 2955—2017

	5
	外底与外中底粘合强度
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	GB/T 21396—2008

	6
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	QB/T 2882—2007方法A

QB/T 2955—2017

	7
	可分解有害芳香胺*
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	GB/T 17592—2011

GB/T 19942—2005

GB/T 23344—2009

	8
	游离或可部分水解的甲醛*
	QB/T 2955—2017

产品明示质量要求
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005

	注：带*项目为安全项目。


表5 布鞋（QB/T 4329—2012）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	QB/T 4329—2012
产品明示质量要求
	GB/T 3903.3—2011

QB/T 4329—2012

	2
	成鞋耐折性能
	QB/T 4329—2012
产品明示质量要求
	GB/T 3903.1—2008

QB/T 4329—2012

	3
	外底耐磨性能
	QB/T 4329—2012
产品明示质量要求
	GB/T 3903.2—2008

	4
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 4329—2012
产品明示质量要求
	QB/T 2882—2007方法A

QB/T 4329—2012

	5
	成型底鞋跟硬度
	QB/T 4329—2012
产品明示质量要求
	GB/T 3903.4—2008

	6
	可分解致癌芳香胺染料含量*
	QB/T 4329—2012
产品明示质量要求
	GB/T 17592—2006

GB/T 19942—2005

	7
	游离或可部分水解的甲醛含量*
	QB/T 4329—2012
产品明示质量要求
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005

	注：带*项目为安全项目。


表6老年橡塑鞋（HG/T 5294—2018）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硬度
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	GB/T 531.1—2008

HG/T 2489—2007

	2
	磨耗量
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	GB/T 9867—2008方法A

	3
	压缩变形
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	HG/T 2876—2009

	4
	拔出力
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	HG/T 2877—2014

	5
	耐摩擦色牢度
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	QB/T 2882—2007方法A

HG/T 5294—2018

	6
	帮底黏合强度
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	GB/T 21396—2008

	7
	防滑性能*
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	HG/T 3780—2005方法2

	8
	6价铬*
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	GB/T 22807—2008

	9
	可分解有害芳香胺染料*
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	GB/T 17592—2011

GB/T 19942—2005

GB/T 23344—2009

	10
	含氯酚

（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚（TeCP））*
	HG/T 5294—2018

产品明示质量要求
	GB/T 18414.1—2006

	注：带*项目为安全项目。


表7鞋类通用安全要求（GB 25038—2024）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	钉尖和断针要求*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB 25038—2024

	2
	六价铬*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB/T 38402—2019

	3
	可分解致癌芳香胺染料*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB/T 17592—2024

GB/T 19942—2019

GB/T 23344—2009

GB/T 33392—2016

	4
	甲醛*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941.1—2019

	5
	富马酸二甲酯*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB/T 26713—2025

	6
	含氯苯酚*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB/T 18414.1—2006

GB/T 22808—2021

	7
	邻苯二甲酸酯*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB/T 32440.1—2023

	8
	短链氯化石蜡*
	GB 25038—2024

产品明示质量要求
	GB/T 40263—2021

GB/T 38405—2019

SN/T 3814—2014

	注：带*项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038—2024鞋类通用安全要求

GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第1号修改单）
GB/T 43587—2023 老人鞋

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 4329—2012 布鞋

HG/T 5294—2018 老年橡塑鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




