
附件24
陕西省安全网产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
每批次抽样数量见表1、表2。
表1  GB 5725-2009抽样数量

	产品种类
	抽样总数量（张）
	检样数量（张）
	备样数量（张）

	安全平网
	4
	2
	2

	安全立网
	4
	2
	2

	密目式安全立网
	6
	3
	3


表2  GB 5725-2025抽样数量

	产品种类
	抽样总数量（张）
	检样数量（张）
	备样数量（张）

	绞合编织安全网
	4
	2
	2

	拉丝经编安全网
	2
	1
	1

	浸渍涂覆安全网
	6
	3
	3


2 检验依据

表3  安全平网、安全立网检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	系绳间距及长度
	GB 5725-2009
	GB 5725—2009

	2
	筋绳间距
	GB 5725-2009
	GB 5725—2009

	3
	绳断裂强力
	边绳
	GB 5725-2009
	GB 5725—2009

	4
	
	网绳
	GB 5725-2009
	GB 5725—2009

	5
	
	筋绳
	GB 5725-2009
	GB 5725—2009

	6
	耐冲击性能
	GB 5725-2009
	GB 5725—2009

	7
	阻燃性能
	GB 5725-2009
	GB/T 5455—2014

	注：1.阻燃性能适用于阻燃型产品；

2.阻燃性能按照GB/T 5455—2014中条件A进行检测。


表4  密目式安全立网检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	断裂强力×断裂伸长
	GB 5725—2009
	GB 5725—2009

	2
	梯形法撕裂强力
	GB 5725—2009
	GB 5725—2009

	3
	开眼环扣强力
	GB 5725—2009
	GB 5725—2009

	4
	耐贯穿性能
	GB 5725—2009
	GB 5725—2009

	5
	耐冲击性能
	GB 5725—2009
	GB 5725—2009

	6
	阻燃性能
	GB 5725—2009
	GB/T 5455—2014

	注：阻燃性能按照GB/T 5455—2014中条件A进行检测。


表5  绞合编织安全网检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	网体静态强度
	GB 5725—2025
	GB 5725—2025

	2
	耐冲击性能
	GB 5725—2025
	GB 5725—2025

	3
	阻燃性能
	GB 5725—2025
	GB/T 14645—2014

	注：1.阻燃性能适用于阻燃型产品；

2.阻燃性能按照GB/T 14645—2014中A法进行测试。


表6  拉丝经编安全网检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	网体静态强度
	GB 5725—2025
	GB 5725—2025

	2
	阻燃性能
	GB 5725—2025
	GB/T 5455—2014


表7  浸渍涂覆安全网检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	网体静态强度
	GB 5725—2025
	GB 5725—2025

	2
	耐冲击性能
	GB 5725—2025
	GB 5725—2025

	3
	耐贯穿性能
	GB 5725—2025
	GB 5725—2025

	4
	阻燃性能
	GB 5725—2025
	GB/T 5455—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 5725-2009 安全网
GB 5725-2025 坠落防护 安全网
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

