
附件55
陕西省原生镁锭产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽取样品6块，每块7.5kg±0.5kg。其中3块作为检验样品，3块作为备用样品。
2 检验依据

表1 原生镁锭产品牌号为Mg99.995、Mg99.99、Mg99.98检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	Mg
	GB/T 3499-2023
	GB/T 3499-2023

	2
	Fe
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.9-2013

GB/T 13748.21-2009

	3
	Si
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.10-2013

GB/T 13748.21-2009

	4
	Ni
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.14-2013

GB/T 13748.21-2009

	5
	Cu
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.12-2013

GB/T 13748.21-2009

	6
	Al
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.1-2013

GB/T 13748.21-2009

	7
	Mn
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.4-2013

GB/T 13748.21-2009

	8
	Ti
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.19-2005

GB/T 13748.21-2009

	9
	Pb
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.13-2005

GB/T 13748.21-2009

	10
	Sn
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.2-2005

GB/T 13748.21-2009

	11
	Zn
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.15-2013

GB/T 13748.21-2009

	12
	外观质量
	GB/T 3499-2023
	GB/T 3499-2023


表2 原生镁锭产品牌号为Mg99.95A、Mg99.95B、Mg99.95C检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	Mg
	GB/T 3499-2023
	GB/T 3499-2023

GB/T 13748.21-2009

	2
	Fe
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.9-2013

GB/T 13748.21-2009

	3
	Si
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.10-2013

GB/T 13748.21-2009

	4
	Ni
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.14-2013

GB/T 13748.21-2009

	5
	Cu
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.12-2013

GB/T 13748.21-2009

	6
	Al
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.1-2013

GB/T 13748.21-2009

	7
	Mn
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.4-2013

GB/T 13748.21-2009

	8
	Pb
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.13-2005

GB/T 13748.21-2009

	9
	Sn
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.2-2005

GB/T 13748.21-2009

	10
	Zn
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.15-2013

GB/T 13748.21-2009

	11
	其他单个（Ti）
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.19-2005

GB/T 13748.21-2009

	12
	外观质量
	GB/T 3499-2023
	GB/T 3499-2023


表3 原生镁锭产品牌号为Mg99.90、Mg99.80检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	Mg
	GB/T 3499-2023
	GB/T 3499-2023

GB/T 13748.21-2009

	2
	Fe
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.9-2013

GB/T 13748.21-2009

	3
	Si
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.10-2013

GB/T 13748.21-2009

	4
	Ni
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.14-2013

GB/T 13748.21-2009

	5
	Cu
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.12-2013

GB/T 13748.21-2009

	6
	Al
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.1-2013

GB/T 13748.21-2009

	7
	Mn
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.4-2013

GB/T 13748.21-2009

	8
	其他单个杂质(Pb、Sn、Zn、Ti)
	GB/T 3499-2023
	GB/T 13748.13-2005

GB/T 13748.2-2005

GB/T 13748.15-2013

GB/T 13748.19-2005

GB/T 13748.21-2009

	9
	外观质量
	GB/T 3499-2023
	GB/T 3499-2023


注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3499-2023《原生镁锭》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

