
附件4
陕西省皮鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。
每批次抽样数量3双，其中2双作为检验样品、1双作为备用样品。
2 检验依据

表1 皮鞋（QB/T 1002—2015）
	 序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.3—2011

	2
	鞋帮拉出强度
	QB/T 1002—2015
	QB/T 1002—2015

	3
	成鞋耐折性能
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.1—2008

GB/T 20991—2007 8.4.1

	4
	外底耐磨性能
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.2—2008

	5
	鞋跟结合力
	QB/T 1002—2015
	GB/T 11413—2015

	6
	成型底鞋跟硬度
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.4—2008

	7
	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度
	QB/T 1002—2015
	QB/T 2882—2007 A法

	8
	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求
	QB/T 1002—2015
	QB/T 1002—2015

	9
	勾心纵向刚度
	QB/T 1002—2015
	GB/T 3903.34—2019

	10
	勾心硬度
	QB/T 1002—2015
	GB/T 230.1—2018

	11
	勾心长度下限值
	QB/T 1002—2015
	GB/T 28011—2021

	12
	勾心弯曲性能
	QB/T 1002—2015
	GB/T 28011—2021

	13
	可分解有害芳香胺染料*
	QB/T 1002—2015
	GB/T 17592—2011

GB/T 23344—2009

GB/T 19942—2005

	14
	游离或可部分水解的甲醛*
	QB/T 1002—2015
	GB/T 2912.1—2009

GB/T 19941—2005

	备注：带*项目为安全项目。


表2 鞋类通用安全要求检验项目及方法（GB 25038—2024）
	 序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	钉尖和断针要求*
	GB 25038—2024 
	GB 25038—2024

	2
	六价铬*
	GB 25038—2024 
	GB/T 38402—2019

	3
	可分解致癌芳香胺染料*
	GB 25038—2024 
	GB/T 17592—2024
GB/T 19942—2019
GB/T 23344—2009
GB/T 33392—2016

	4
	甲醛*
	GB 25038—2024 
	GB/T 2912.1—2009
GB/T 19941.1—2019

	5
	富马酸二甲酯*
	GB 25038—2024 
	GB/T 26713—2025

	6
	含氯苯酚*
	GB 25038—2024 
	GB/T 18414.1—2006
GB/T 22808—2021

	7
	邻苯二甲酸酯*
	GB 25038—2024 
	GB/T 32440.1—2023

	8
	短链氯化石蜡*
	GB 25038—2024 
	GB/T 40263—2021
GB/T 38405—2019
SN/T 3814—2014

	备注：带*项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038—2024 鞋类通用安全要求

QB/T 1002—2015皮鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
2

