
附件9
陕西省密胺塑料餐具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。


抽样数量见表1。

表1 抽样数量
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	筷子，支
	48
	36
	12

	勺子，个
	46
	35
	11

	容器类（杯、碗等），个
	容积＜100ml
	54
	41
	13

	
	100ml≤容积＜200ml
	36
	27
	9

	
	容积≥200ml
	28
	21
	7

	盘、碟类，个
	直径≤7cm
	54
	41
	13

	
	7cm＜直径≤14cm
	36
	27
	9

	
	直径＞14cm
	28
	21
	7


2 检验依据
表2  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求*
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量*
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量*
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016 

	4
	重金属（以Pb计）*
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016 

	5
	芳香族伯胺迁移总量*
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	脱色试验*
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	7
	三聚氰胺特定迁移量*
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.15-2016 

	8
	特定迁移总量（以甲醛计）*
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.48-2016 

	9
	耐干热性
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021

	10
	耐低温性
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021

	11
	耐湿热性
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021

	12
	耐污染性
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021

	13
	翘曲（底部）
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021
	QB/T 1999-1994

GB/T 41001-2021


注：检验项目右上角带*的为安全项目。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

