
附件7
陕西省食品接触用铝箔制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。

每批次样品抽取数量见表1。

表1  抽样产品名称及抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	1
	食品接触用铝箔纸
	2卷
	1卷
	1卷

	2
	食品接触用铝箔包装袋
	6个
	4个
	2个

	3
	食品接触用铝箔容器（杯、盘、盆、碗等）
	4个
	2个
	2个

	注：若容器类产品单个样品的食品接触用面积不足60cm2，应适当增加样品量以满足检测需求。


2 检验依据
表2  食品接触用铝箔制品产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9—2023
	GB 4806.9—2023

	2
	砷*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	3
	镉*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	4
	镍*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	5
	铬*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	6
	铅*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	7
	锑*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8
	铝*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9
	钴*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10
	铜*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11
	锰*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12
	钼*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13
	锡*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14
	锌*
	GB 4806.9—2023
	GB 31604.49—2023 第二篇

	注：凡标注*的项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 4806.9—2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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