
附件1

陕西省食品用玻璃制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1  抽样数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（个）
	检验样品数量（个）
	备用样品数量（个）

	1
	耐热玻璃器具
	6
	4
	2

	2
	硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具
	6
	4
	2

	3
	硼硅酸盐玻璃压制耐热器具
	6
	4
	2

	4
	玻璃杯
	6
	4
	2

	5
	高脚杯
	6
	4
	2

	6
	玻璃水壶
	6
	4
	2

	7
	双层玻璃口杯
	10
	7
	3

	8
	食品罐头瓶
	6
	4
	2

	9
	小口调味品瓶
	6
	4
	2

	10
	牛奶瓶
	6
	4
	2

	11
	含气饮料瓶
	6
	4
	2

	12
	其他类食品用玻璃制品
	6
	4
	2


2 检验依据
表2   耐热玻璃器具、硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具、硼硅酸盐玻璃压制耐热器具
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	铅（Pb）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	2
	镉（Cd）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016

	注：*为安全项目


表3   玻璃杯

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	铅（Pb）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	2
	镉（Cd）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016

	注：*为安全项目


表4  高脚杯

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	铅（Pb）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	2
	镉（Cd）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016

	注：*为安全项目


表5   玻璃水壶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	铅（Pb）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	2
	镉（Cd）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016

	注：*为安全项目


表6 双层玻璃口杯 

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容量偏差
	QB/T 2933- 2021
	QB/T 2933- 2021

	2
	稳定性
	QB/T 2933- 2021
	QB/T 2933- 2021

	3
	外表面温度
	QB/T 2933- 2021
	QB/T 2933- 2021

	4
	密封性能*
	QB/T 2933- 2021
	QB/T 2933- 2021

	5
	表面印刷文字和图案的附着力
	QB/T 2933- 2021
	QB/T 2933- 2021

	6
	铅（Pb）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	7
	镉（Cd）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016

	注：*为安全项目


表7   食品罐头瓶、小口调味品瓶、牛奶瓶、含气饮料瓶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	铅（Pb）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	2
	镉（Cd）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016

	注：*为安全项目


表8   其他类食品用玻璃制品

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	铅（Pb）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	2
	镉（Cd）迁移量*
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016

	注：*为安全项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 4806.5-2016 《食品安全国家标准 玻璃制品》

QB/T 2933-2021 《双层口杯》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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