
附件2
陕西省窗帘产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2件（不少于4m2），其中1件（不少于2m2）作为检验样品，1件（不少于2m2）作为备用样品。
2 检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	断裂强力
	FZ/T 62011.1—2016
	GB/T 3923.1—2013

	2
	撕破强力
	FZ/T 62011.1—2016
	GB/T 7742.1—2005

	3
	耐干摩擦色牢度
	FZ/T 62011.1—2016
	GB/T 3920—2008

	4
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 62011.1—2016
	GB/T 3920—2008

	5
	耐光色牢度
	FZ/T 62011.1—2016
	GB/T 8427—2008

	6
	遮光率
	FZ/T 62011.1—2016
	FZ/T 62025—2015

	7
	甲醛含量*
	GB 18401—2010
	GB/T 2912.1—2009

	8
	pH值
	GB 18401—2010
	GB/T 7573—2009

	注：1. 断裂强力、撕破强力适用于机织物；
本白和漂白产品不考核耐摩擦色牢度；
遮光率适用于遮光窗帘类产品；
检验项目为安全项目右上角加*号。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
FZ/T 62011.1—2016 布艺类产品 第1部分：帷幔

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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